| РФ Общество с ограниченной ответственностью КОСИНСКИЙ КАРТОН Коммуны ул., д. 1 , п. Косино, 612425 Зуевского р-на, Кировской обл. тел/факс (83337) 27-4-67, 27-2-95 (отдел продаж) ИНН /КПП 4309006661/ 430901001 E-Mail: cosa@kbf.kirov.ru sale27295@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- |

КОМПАНИЯ по производству картона и бумаги уникального образца предлагает Вашему вниманию:

| Продукт | Область применения |
| --- | --- |
| Картон фильтровальный для пищевых жидкостей (Т, КТФ-1П, КФШ-П, КФО-1, КФО-2, КФМ) ГОСТ 12290-89 | грубая фильтрация виноматериала, коньяков, ликероводочных изделий, соков, товарных сиропов, компонентов при производстве безалкогольных напитков; средняя осветительная фильтрация виноматериалов, коньяков, напитков на виноградной основе; стерилизующая фильтрация шампанских и игристых вин, виноматериалов, пива. |
| Фильтрующие материалы для машиностроения, авиационной промышленности, технического назначения (АБК-1К, БТ-5, БФМ-ПМ, БФДТ, БТ-170К, БДТ-3К, ФМП-1, ФМП-2) | от изготовления фильтров тонкой очистки рабочей жидкости гидравлических самолётных систем и авиационного топлива, для фильтрования нефтепродуктов, трансформаторных, турбинных и других масел, а также для изготовления фильтров для фильтрации дизельного топлива, бензина, керосина, для тонкой очистки дизельного топлива в системах питания тракторных двигателей, автомобильного топлива |
| Картон коробочный ролевый марки В Картон коробочный листовой (марки Д; К; Л; М; Н; Т) Картон переплётный | для изготовления потребительской тары, упаковки мебели и изделий культурно-массового назначения и товаров народного потребления, использования в качестве прокладного материала в галантерейной промышленности, обивки вагонов и контейнеров, в типографии и т.д. |

*В приложении приведена развернутая таблица выпускаемой продукции по маркам

с ее техническими характеристиками.

ЗВОНИТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ!

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В СПИСКЕ НАШИХ КЛИЕНТОВ!!

**Цены уточняйте у менеджера. Действует гибкая система оплаты и скидок для постоянных покупателей. И ПОМНИТЕ…

*Приложение

П Р О Д У К Ц И Я

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

Марка Характеристика "Т" ГОСТ 12290-89 для грубой фильтрации виноматериалов, коньяков, ликероводочных изделий, соков, товарных сиропов и компонентов, используемых при производстве безалкогольных напитков (водка, минеральная газированная вода, не марочные вина, масло растительное, подсолнечное) Толщина 2,0-2,4 мм, масса 1 м2 не менее 800 гр., формат 610х620 мм, 400х400 мм, 400х800 мм. Коэффициент проницаемости латексных частиц размером 1 мкм - 0%, Абсолютное сопротивление продавливанию в сухом состоянии не менее 200 кПа "КТФ-1П" ГОСТ 12290-89 класс фильтрования: средний осветительный. Для фильтрования вино материалов, коньяков, соков, напитков на виноградной основе (масла растительные, сладкие настойки, ликеры, марочные вина, крепленые вина и слабо инфицированные напитки; картон подходит для конечной фильтрации перед разливом, а так же минеральной воды ) Толщина 2,3-2,7 мм, масса 1 м2 не менее 1000 гр. Формат 610х620 мм, 400х400 мм, 400х800 мм. Коэффициент проницаемости латексных частиц размерами 0,45 мкм не более 10 %. Абсолютное сопротивление продавливанию во влажном состоянии не м нее 30 кПа. Поверхностное покрытие латексом ВХВД-65 в количестве 3+-0,3 % к массе картона. "КФО-1" ГОСТ 12290-89 для средней осветлительности виноматериалов, пива, соков, сиропов. (Товарные компоненты используются при производстве безалкогольных напитков, сладкие вина) Толщина 2,2-2,7 мм, формат 610х620 мм, 400х400 мм, 400х800 мм. Масса 1 м2 не менее 700 гр, Абсолютное сопротивление продавливанию не менее 30 кПа. Коэффициент проницаемости латексных частиц размером 0,45 мкм не более 10 %. Поверхностное покрытие латексом ВХВД-65 в количестве 3+-0,3% к массе картона "КФО-2" ГОСТ 12290-89 для средней осветлительности виноматериалов, пива, соков, сиропов. Товарные компоненты используются при производстве безалкогольных напитков (стерилизующее, обеспложивающее свойство) Толщина 2,6-3,2 мм, формат 610х620 мм, 800х800 мм, 610х1240 мм, 400х800 мм. Масса 1 м2 не менее 900 гр. Коэффициент проницаемости латексных частиц размером 0,15 мкм не более 10 %. Абсолютное сопротивление продавливанию во влажном состоянии не менее 30 кПа. Поверхностное покрытие латексом ВХВД-65 в количестве 3+-0,3% к массе картона. "КФШ-П" ГОСТ 12290-89 Класс фильтрования: стерилизующий. Для фильтрования шампанских и игристых вин, вино материалов и пива. Толщина 1,8-2,2 мм. Масса 1 м2 не менее 900 гр. Формат 610х620 мм, 810х820 мм, 400х400 мм, 400х800 мм. Коэффициент проницаемости латексных частиц размером 0,15 мкм не более 10 %. Абсолютное сопротивление продавливанию во влажном состоянии не менее 30 кПа. Поверхностное покрытие латексом ВХВД-65 в количестве 3+-0,3% к массе картона. "КФМ" 1 сорт ГОСТ 12290-89 Класс фильтрования: совмещенный грубый и тонкий. Для фильтрации виноматериалов, напитков на виноградной основе, шампанских игристых вин (стерилизующее, обеспложивающее свойство). Для тонкой фильтрации шампанских, игристых вин, холодная фильтрация пива. Толщина 2,7-3,3 мм. Масса 1 м2 не менее 900 гр. Формат 610х620 мм, 810х820 мм, 400х400 мм, 400х800 мм. Коэффициент проницаемости латексных частиц размером 0,15 мкм не более 10%. Абсолютное сопротивление продавливанию во влажном состоянии не менее 40 кПа. Поверхностное покрытие латексом ВХВД-65 в количестве 3+-0,3 к массе картона. В состав картона входит хлопковая целлюлоза, что обеспечивает наилучшее качество фильтрации. "КО" опорный ТУ-13-04-643-88 Для фильтрования пива через фильтровальный порошок (кизельгур). Толщина 2,85+-0,25 мм, формат 610х1240 мм, 810х820 мм, 400х800 мм. Протекание воды не менее 4500 л/м2 в мин. Сопротивление продавливанию во влажном состоянии не менее 530 кПа. Сопротивление потоку воздуха не более 128 кПа. Остаток после прокаливания не более 0,1 %. По ТУ возможно использование до 3-х раз, снять пластины промыть картон от диатомита. ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ, АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Бумага основа "АФБ-1К" ТУ 81-04-42-77 Для изготовления фильтров тонкой очистки рабочей жидкости гидравлических систем (бумага основа для крепирования). Толщина не более 0,35 мм. Формат 760-800 мм. Бумага основа "БТ-5" ТУ 81-04-572-80 Для изготовления фильтрующих элементов, применяемых для очистки рабочих жидкостей гидравлических самолетных систем и авиационного топлива для наземной фильтрации. Толщина 0,30-0,39 мм, формат - 760мм, масса гр/м2 - 160-185; Влажность 3-5 %. Разрушающее усилие в машинном направлении (кгс) - 6,0; Сопротивление потоку воздуха - 8,0-13,0 мм водного столба "БФМ-ПМ" ТУ ОП 13-0279514-02-91 Для изготовления фильтрующих элементов для тонкой очистки масел, систем смазки двигателей внутреннего сгорания и рабочих жидкостей гидросистем. Толщина 0,5-0,7 мм. Формат 800 мм, 760 мм, 620 мм, 200 мм, 150 мм. Масса гр/м2 - 150-180. Сопротивление потоку воздуха при скорости 0,83 см3/с - не более 1,5 мм водного столба. Разрушающее усилие в машинном направлении - не менее 3,0 кг/с. Влажность - 4,0-7,0 % "КОФЭ" ТУ ОП 13-0279514-02-95 Для обечаек фильтрующих элементов. Область применения: предназначен для внешнего слоя обечайки фильтра формы "многолучевая звезда". Толщина 0,22+-0,02 мм, 0,30+-0,04 мм, 0,50+-0,05 мм. Картон фильтровальный технический ГОСТ 6722-75 Для фильтрования нефтепродуктов, трансформаторных, турбинных и других технических масел (регенерация масел) Масса 1м2-270+-10 гр, формат 1000х1000 мм, 1100х1100 мм. Толщина 0,45-0,50 мм. Относительное сопротивление продавливанию в сухом состоянии Кг/см 1,2-1,6. Капиллярная впитываемость (мм) - 57-72. Сопротивление потоку воздуха 75-95 мм водяного столба. "КФДТ-1" ТУ 81-04-421-76 Для изготовления фильтров для фильтрации дизельного топлива танков, бензина, керосина. Толщина - 2,25-2,75 мм. Формат - 800х800 мм. Масса гр/м2 - 750-800. Сопротивление потоку воздуха мм водного столба - 2,5-5,5. Впитываемость - 15-20%. Влажность 4-8%. "БДТ-ЗК" ТУ ОП 13-0279514-09-92 Для изготовления фильтрэлементов, применяемых для тонкой очистки дизельного топлива в системах питания тракторных двигателей. Толщина не более – 0,4 мм, формат 760 мм. Пропускная способность частицы не более 3 микрон. "БТ-170К" ТУ ОП 13-0279514-07-92 Для изготовления фильтрующих элементов тонкой очистки топлива автомобильного дизеля. Толщина 0,35-0,43 мм. Формат 800 мм, 760 мм, 1240 мм. Масса гр/м2 - 140-170. Сопротивление потоку воздуха мм водного столба - 1,5-2,6. Герметичность мм водного столба - 170-210. Разрушающее усилие в машинном направлении кг/с 3,0-4,1. Влажность 3-5%. "БФДТ" ТУ ОП 13-0279514-06-92 ТУ ОП 13-0279514-09-92 Для изготовления фильтрующих элементов, применяемых для тонкой очистки дизельного топлива. Толщина 0,30-0,36 мм, формат 760 мм. Масса гр/м2 - 180-205. Впитываемость 20-45%. Герметичность мм водного столба - 440- 490. Сопротивление сжатию в машинном направлении кг/с 21-36,5. Сопротивление потоку воздуха мм водного столба. Прочность на излом число двойных перегибов в машинном направлении- 900-1700, поперечном направлении- 300-1240. Влажность 3-5 %. "БТ-250" ТУ ОП 13-0279514-01-95 Для очистки автомобильного топлива. Толщина не более - 0,55 мм. Формат 760 мм, 620 мм. "КОМ" ТУ ОП 13-0279514-11-93 Для изготовления частичнопоточных масляных фильтров двигателей «КАМАЗ». Толщина 1,0-1,3 мм, формат 760 мм. Масса- 350- 450 гр/м2. Сопротивление потоку воздуха - 10-20 мм водного столба. Герметичность - 280-350 мм водного столба. Разрушающее усилие в продольном направлении - 11,0-16,0 кг/с. Влажность - 5-7 %. “БФТ-3” ТУ 13-7308001-748-87. Для изготовления фильтрующих элементов формы «многолучевой звездочки», применяемых для очистки топлива типа ТС-1, авиационных бензинов, гидрожидкостей на нефтяной и кремнеорганической основе, минеральных и синтетических масел. Формат 900 мм, 600 мм. Толщина не более 0,5 мм. Масса бумаги 160-200 гр/м2, сопротивление потоку воздуха - 40 мм водн. Столба. Герметичность - 450 мм водного столба. Разрушающее усилие в машинном направлении не менее - 6 кг/с. Прочность на излом при многократных перегибах в машинном направлении, число двойных перегибов, не менее – 70 “КТФВ-155К” ТУ ОП 13-0279514-04-91 Предназначается для изготовления фильтрующих элементов тонкой очистки воздуха в двигателях внутреннего сгорания. Формат 800мм. Толщина 0,4-0,6 мм, масса бумаги 120-150 гр/м2. Сопротивление потоку воздуха – 1,2 мм водного столба. Герметичность - 120 мм водного столба. Разрушающее усилие в машинном направлении не менее - 3кг/с; абсолютное сопротивление продавливанию в сухом состоянии, не менее- 1 кгс/см2 "ФМП-1, ФМП-2" ТУ ОП 13-0279514-02-96 Для использования в качестве фильтрующего материала химических элементов (азотных, воздушных смесей в химической промышленности). Толщина 0,90-1,25 мм. Формат ФМП-1- 1000x1000 мм; ФМП-2- 800 мм. "КФ(Ф)" ТУ ОП 5447-179-00248645-98 Картон-основа электрофумигационного средства «Фумитокс» для пропитки противомаскитным средством «Фумитокс» Толщина 2,1-2,3 мм. Формат 700х500 мм, 765х685мм. Масса гр/м2 - 900 – 980. Плотность гр/см3 0,40- 0,44. Маслопоглощаемость - 115-130 %. Влажность 4-6 %. ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ: "КФ(Ф)" ТУ ОП 5447-179-00248645-98 Картон-основа электрофумигационного средства «Фумитокс» для пропитки противомаскитным средством «Фумитокс» Толщина 2,1-2,3 мм. Формат 700х500 мм, 765х685мм. Масса гр/м2 - 900 – 980. Плотность гр/см3 0,40- 0,44. Маслопоглощаемость - 115-130 %. Влажность 4-6 %. "ФМП-1, ФМП-2" ТУ ОП 13-0279514-02-96 Для использования в качестве фильтрующего материала химических элементов (азотных, воздушных смесей в химической промышленности). Толщина 0,90-1,25 мм. Формат ФМП-1- 1000x1000 мм; ФМП-2- 800 мм. Картон-основа для рубероида ТУ ОП 13-0279514-01-96 Вес 1м2 -330-380 мм. Формат 1000 мм. “БП” ТУ ОП 13-0279514-05-91 Для бумажно-беловых изделий и переплетных работ. Формат листа -800x1000 мм. Толщина 1,5-1,8 мм. Масса картона площадью 1 м2 не более 900 гр. Разрушающее усилие в машинном направлении, не менее -6 кгс, влажность не более 12 %. КОРОБОЧНЫЕ КАРТОНЫ 1) Картон коробочный ролевой марки «В» (прокладочный) ТУ 5441-001-00279516-2006. Формат 420-1680 П А Р А М Е Т Р Ы 0,5 0,6 0,7 0,8 Толщина, мм 0,45-0,54 0,55-0,63 0,64-0,73 0,74-0,83 Масса1м2 гр 370+-33 415+-37 515+-56 575+-63 Жесткость при статическом изгибе в поперечном направлении Нсм не менее: 50 70 110 130 Влажность, % 8,0+-3,0 8,0+-3,0 8,0+-3,0 9,0+-3,0 Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании картона S=1м2. Г. не более 50 50 50 50 По согласованию с потребителем картона марки «В» 0,6 мм может выпускаться с поверхностной проклейкой. Область применения: - для изготовления потребительской тары без нанесения печати, - для упаковки мебели и изделий культурно массового назначения и товаров народного потребления - использования в качестве прокладного материала в галантерейной промышленности, обивки вагонов, контейнеров и т.д. 2) Картон коробочный листовой ТУ 13-0279514-03-91 марок: Наименование показателей Норма для номеров картона марок (листовой) Д К Л М Н Т Толщина, мм 1,0-1,2 1,2-1,4 1,4-1,6 1,6-1,8 1,8-2,0 2,0-2,2 Плотность, г/см2, не менее 0,53 0,53 0,53 0,55 0,55 0,55 Прочность при растяжении в машинном направлении, кгс не менее 8,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 Прочность на излом, число двойных перегибов в машинном/ поперечном направлениях. Не менее, штук 12/12 12/12 Не норми руется Не норми руется Не норми руется Не норми руется Влажность,% 8+2 8+2 8+2 8+2 8+2 8+2 Картон изготовлен из вторсырья (макулатуры), не мелованный, имеет серый цвет. Нарезанный по форматам, упакованный в полиэтиленовую термоусадочную пленку. Упаковка листового картона соответствует ГОСТ 7691-81, упакован в полиэтиленовую термоусадочную пленку марки "П" ГОСТ 25951-83. Форматы 1020*750 мм, 800x1000мм и под заказ. Предназначен для изготовления потребительской тары без печати. Способ отгрузки: самовывоз, транспорт фабрики, доставка транспортными компаниями, а также железнодорожный транспорт (20-ти тонный контейнер). Доставка в цену картона не входит.

# Text boxes

Для

экономных

ценителей

качества!

ДОСТАВКА: автотранспорт предприятия (загрузка 20 тонн) / самовывоз со склада/

железнодорожный транспорт (20-ти тонный контейнер)

Чем больше купите,

тем меньше заплатите!